Магнитные свойства стекол, синтезированных на основе горных пород различного генезиса

Е.С. Сергиенко, Харитонский П.В., А.Ю. Ралин

Сергиенко Елена Сергеевна. Санкт-Петербургский университет, Россия, 199034, г. Санкт-Петербург, Университетская набережная, д. 7-9. Доцент. Область научных интересов: магнетизм горных пород, магнитные явления, палеомагнетизм. e.sergienko@spbu.ru

Харитонский Петр Владимирович. Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ», 197022, Россия, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, дом 5 литера Ф Профессор. Область научных интересов: ------- peterkh@yandex.ru

Ралин Андрей Юрьевич. Дальневосточный федеральный университет, 690922, Россия, г. Владивосток, о. Русский, п. Аякс, 10. Доцент. Область научных интересов: ------- ralin.ayu@dvfu.ru

Создание стекловидных материалов с заданными свойствами, в том числе магнитными, на основе горных пород обладает рядом особенностей: сложный механизм происходящих при этом окислительно-восстановительных процессов, нетривиальный процесс плавления, наличие в породах минералов различного состава, в том числе акцессорных. Исследованию магнитных частиц в стекольных матрицах сейчас уделяется большое внимание вследствие многофакторности процесса их получения и обширной сферы применения: от разработки новых функциональных материалов до фундаментальных исследований в области наук о Земле, таких как моделирование процессов минералообразования и породообразования магматических и импактных пород.

Стеклообразующие системы, как носители магнитной записи описаны во многих публикациях, например, [1, 2]. Имеются результаты по исследованию магнитных характеристик стекол и стеклокерамики, полученных на основе базальтов [3]. Показано, что магнитные свойства обеспечиваются суперпарамагнитными частицами магнетита, расположенных в стеклянной матрице. В работе [4] приведены результаты создания в стеклах наночастиц ферритов, которые формировались при высоких значениях содержания оксидов железа в исходном материале.

В настоящей работе исследовались искусственные стекла, синтезированные путем высокотемпературного плавления горных пород различного генезиса – базальты Ровенского месторождения (Украина), вулканогенно-осадочные породы и кварцито-сланцы цокольного комплекса астроблемы Жаманшин (Казахстан). Плавление пород проводились на кафедре технологии стекла и керамики Белорусского государственного технологического университета (БГТУ) в газовой пламенной печи при температуре ~1500°С. Применялись различные по длительности режимы остывания расплавов: (1) грануляция резким охлаждением в воду (~1 с, объем расплава ~25 см3); (2) застывание на чугунной плите (~102 с, объем расплава ~25 см3); (3) остывание в тигле (~103 с, объем расплава ~45 см3); (4) остывание в печи (~105 с, объем расплава ~75 см3).

Для установления зависимости структурного и магнитного состояния железа от состава исходного материала, а также параметров стеклования и кристаллизации в искусственных стеклах были определены гистерезисные характеристики при комнатной температуре (вибрационный магнитометр LakeShore 7410) и температурные зависимости магнитной восприимчивости (измеритель магнитной восприимчивости MFK1-FA).

На основе модели ансамбля магнитостатически взаимодействующих частиц с эффективной спонтанной намагниченностью [5] проведено моделирование гистерезисных характеристик синтезированных стекол. Данная модель применима в том числе для образцов, состоящих преимущественно из суперпарамагнитных частиц, в которых остаточная намагниченность насыщения обеспечивается заблокированными за счет магнитостатического взаимодействия частицами. Эффективная спонтанная намагниченность учитывает возможную химическую и магнитную неоднородность частиц, а также уменьшение магнитного момента частиц, обусловленное тепловыми флуктуациями. Полученные результаты хорошо согласуются с экспериментом.

Scientific research were performed at the Research park of St.Petersburg State University «Center for Innovative Technologies of Composite Nanomaterials», «Center for Geo-Environmental Research and Modeling (GEOMODEL)».

REFERENCES:

- Kushnir S.E., Zaitsev D.D., Tret'Yakov Y.D. et al. // J. Surf. Invest. 2008. V. 2. № 1. P. 34. https://doi.org/ 10.1007/s11700-008-1005-1

- Zaitsev D. D., Gravchikova E. A., Kazin P. E. et al. // Inorg. Mater. 2006. V. 42. № 3. P. 326. https://doi.org/10.1134/S0020168506030198

- Jurado-Egea J. R., Owen A. E., Bandyopadhyay A. K. // J. Mater. Sci. Technol. 1987. V. 2. № 10. P. 3602. https://doi.org/10.1007/BF01161466

- Li L., Li G., Smith R. L., Inomata H. // Chem. Mater. 2000. V. 12. № 12. P. 3705. https://doi.org/10.1021/cm000481l

- Kharitonskii P., Kirillova S., Gareev K. et al. // IEEE Trans. Magn. 2020. V. 56. № 2. 7200209. https://doi.org/10.1109/TMAG.2019.2957360